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Especificaciones técnicas de resina Flexitec 


Resina Flexitec

Aplicación
La resina Flexitec está concebida principalmente para su uso como componente de resina líquida del sistema de cubiertas de aplicación líquida Flexitec. Se trata de una resina de poliéster híbrida flexible, curada con un catalizador de peróxido especializado que ofrece un curado óptimo en una amplia gama de condiciones de aplicación.


Descripción

	Característica 
	Beneficio

	Resina de poliéster flexible
	Excelente resistencia al agrietamiento y al agua

	Excelentes propiedades adhesivas
	En muchos casos puede aplicarse sobre la membrana de cubierta existente sin necesidad de retirarla y volver a colocarla*

	Producto de resina única
	No es necesario almacenar por separado la capa base y la capa superior

	Autocoloreado gris oscuro
	No es necesario almacenar pigmentos por separado

	Reducción de las emisiones de estireno
	Menos olores

	Preaceleración
	Curado rápido durante todo el año

	Baja viscosidad / humectación rápida  
	Rápida humectación de las fibras de vidrio y pronta conformación al trabajo de retoque.  Puede aplicarse utilizando únicamente un rodillo esponjoso.

	Tixotrópico
	Evita el drenaje/descuelgue de las superficies verticales



* Póngase en contacto con nuestro servicio técnico para obtener recomendaciones específicas



Catalizador
Para la mayoría de las condiciones, debe añadirse entre un 3 y un 4 % de endurecedor en polvo Flexitec (véanse las tablas de adición en % respecto al volumen en el manual). Para temperaturas muy frías, lo normal es un 4 %, y para condiciones muy cálidas, un 2 %. Aumente o reduzca el nivel de catalizador para obtener el tiempo de vida de la mezcla y el curado deseados. No añada nunca menos del 2 % ni más del 4 %, ya que no se alcanzarán las propiedades de curado completas. En condiciones muy frías (1-10 °C) se puede utilizar el acelerador de invierno Flexitec para normalizar el tiempo de vida de la mezcla y el curado del laminado a pesar de la temperatura.*

*Consulte con nuestro departamento de servicio técnico para obtener detalles específicos



Propiedades típicas de la resina líquida

	Viscosidad a 25 °C (Brookfield) Spl 4, 6 RPM
	6200 MPas

	Viscosidad a 25 °C ( Brookfield) Spl 4, 60 RPM
	2000 MPas

	Índice tixotrópico
	3.1

	Tiempo de gelificación (25 °C, 3,75 % de catalizador)
	18 minutos

	Densidad relativa a 25°
	1,40

	Punto de inflamación
	32 °C

	Tiempo de almacenamiento (envases sin abrir almacenados a < 30 °C)
	12 meses mínimo desde la fecha de entrega




Propiedades típicas de la resina curada

	Ensayo
	Método
	Unidad
	Resina no reforzada
	Sistema reforzado (1)

	Resistencia a la tracción
	ISO 527
	MPa
	5
	27

	Módulo de elasticidad
	ISO 527
	MPa
	22
	1370

	Dureza Shore D
	ASTM D2240
	SD
	40
	60



(1) 1 x 225 g/m2 de estera de filamentos cortados, 1 l/m2 Resina utilizada en capa base más 0,5 l/m2 como capa superior. Catalizado con 3,75 % de catalizador Flexitec y poscurado durante 16 horas a 45 °C


Almacenamiento
Debe almacenarse en envases cerrados, preferiblemente a una temperatura inferior a 30 °C en un lugar bien ventilado. El almacenamiento durante periodos prolongados a temperaturas > 30 oC o una exposición destacable a temperaturas más elevadas puede reducir el tiempo de almacenamiento. Evite las fuentes de ignición. 


Recomendaciones
Lea el manual de aplicación completo de Flexitec antes del uso. Utilice un EPI y respete todas las instrucciones de seguridad.
· Proteja los envases de las temperaturas extremas durante el almacenamiento y, en especial, directamente antes del uso.
· No comience a trabajar en condiciones de humedad o si hubiera probabilidad de lluvia.
· Utilice únicamente por encima de 5 °C de temperatura del aire y de la cubierta (1 °C con el acelerador de invierno) y por debajo de 30 °C de temperatura del aire.
· Asegúrese de que la superficie esté totalmente seca antes de la aplicación.
· Para obtener los mejores resultados, aplique en días frescos y nublados, evitando la luz solar directa si fuera posible.
· Remueva siempre bien en el envase original antes de usar o trasvasar.
· Añada endurecedor en polvo Flexitec entre un 2 % y un 4 % dependiendo de las condiciones y del tiempo de vida de la mezcla deseado. Siga los métodos de adición indicados en el manual.
· La tasa de aplicación prevista es de 0,85 l/m2 cuando se utilizan 225 g de estera de filamentos cortados en superficies planas (puede ser necesaria una tasa mayor en superficies irregulares). Más 0,5 l/m2 aplicado como capa superior
· Aplique con un rodillo sintético. 
· Limpie las herramientas con acetona después de cada uso.
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